附件4：

护士鞋采购技术要求

一、核心诉求：

透气、静音、防滑、耐磨、易清洁，适配长时间站立与病房安静

二、护士鞋各部分材质要求

1、帮面材质：头层小牛皮，质地柔韧,透气性好牛皮厚度平均为1.6mm~1.8mm。鞋内侧有透气孔

2、鞋内里材质：为天然头层猪皮，舒适透气；

3、鞋垫：采用头层猪皮防臭抗菌功能乳胶鞋垫，厚度3.5mm,极好弹性，和超透气吸湿性能；

4、鞋底：EVA/橡胶发泡鞋底，后跟带有大气垫，特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，弹性佳，耐磨，止滑，静音，鞋底跟部特殊加装高弹性树脂，轻巧，防滑性能优越，遇水 / 油面不易滑；

5、异味(级)≤3级；

6、成鞋耐折性能：连续进行4万次耐折试验后，割口裂口长度≤20mm；外底可出现新裂纹，单处长度≤5mm，且不超过3处；帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落；

7、外底耐磨性能：磨痕长度(mm)≤14；

8、衬里和内垫耐湿摩擦色牢度(级)：衬里(沾色)≥3级；

9、内垫耐湿摩擦色牢度(级)：内垫(沾色)≥3级；

10、可分解有害芳香胺染料(皮革) (mg/kg)：≤30；

11、甲醛含量(皮革-直接接触皮肤) (mg/kg)：≤75；

12、游离或可部分水解的甲醛含量（皮革、毛皮)(不直接与脚接触的材料)(mg/kg)≤300；
13、尺寸：同双鞋前帮长度允差2.0mm，后帮高度允差2.0mm，三节头包头长度允差1. 0mm，靴后帮高度小于250mm的高度允差应为3.0mm，靴后帮高度不小于250mm的高度允差应为5.0mm；同双鞋外底长度允差2.0mm，宽度允差1.5mm，厚度允差1.0mm；后缝歪斜≤2.0mm；外底前掌着地部位最薄处厚度不应小于3. 0mm，后掌着地部位最薄处厚度不应小于5.0mm；

13、女款护士鞋：防滑鞋；颜色：白色；鞋头款式：圆头；跟高：3-5CM。

14、男款护士鞋：防滑鞋；颜色：白色；鞋头款式：圆头；跟高：平底。

鞋跟结合力大于等于700